- Most v Brandýse nad Labem

- Otázka původnosti konstrukce mostu

Na základě prohlídek a známých skutečností je možno stanovit rozsah nutných úprav a stanovit koncept zachování mostu v původním stavu.

Jedná se o most o dvou polích přímopásých ocelových nosníků stojících na podporách pobřežních, spojených s klenutými poli na levém i pravém břehu. Návodní pilíř je zděný, umístěný na základu postaveném v jímce, dnes upraveném vzhledem k poměrům řeky po splavnění a zajištěný provizorním sepnutím. Provizorní úprava je i levobřežního pilíře, kde je most osazen na provizorní podporu založenou na prahu a injektáži u pilíře.

Most byl upravován v padesátých letech a měl vyměněnou mostovku, kdy železná mostovka byla nahrazena betonovou ,osazenou na podélníky mostu.

Původní konstrukce jsou: nosníky mostu včetně ztužení a ložisek , konstrukce klenutých otvorů na březích a středový pilíř.

V případě že bude most upravován a bude pro něj stanovována ometená zatížitelnost bude nutné.

Nahradit provizoria u podpor konstrukcí definitivní, tedy zesíleným pilířem, kde se původní zdivo změní na obklad konstrukce nového pilíře, středový sloup pak bude přestavěn na pilíř s nosným jádrem a obkladem z původního kvádrového zdiva, bude tedy nahrazen jeho střed, který je patrně z lomového kamene nebo horšího kvádrového zdiva. Železná konstrukce bude

Uvedena do původního stavu, budou vypuštěny části dodané z důvodu mimostyčného podepření konstrukce.

Lze konstatovat: Části konstrukce pocházející ze sedmdesátých let  19. století budou zachovány a bude provedeno jejich restaurování, zděné části pilířů pak budou pohledově analogické částem původním, klenuté části budou z větší části bez zásadních úprav.

Stavba se tak výrazně nezmění, pouze změny z padesátých let budou opraveny a ponechány, aby nedošlo k dalším škodám, na mostovce bude nutná výměna izolací a chodníky musí být přizpůsobeny stavu materiálu a předchozím úpravám.

Upozornění:

Dochované části mostu v Brandýse nad Labem jsou skutečně unikátním dokladem druhého období při stavbě mostů většího rozpětí v našich zemích. Hodnota dochovaných konstrukcí je srovnatelná s hodnotou konstrukcí mostu v Podolsku , neboť most je následovníkem technického řešení mostů řetězových, kdy byla požadována větší tuhost mostů a jejich vyšší zatížitelnost. Konstrukce dochované v Brandýse nad Labem jsou patrně posledním příkladem větších nosníků přímopásých na našem území.

V Praze říjen 2009                                                                 Ing. Václav Jandáček